目录

1.编制依据及验收规范和施工规范	2

2.工程概况	2

4.施工准备	5

5.施工工艺	5

6.施工条件	6

7.施工部署	7

8.施工进度及地面做法	8

9.安全操作及文明施工	8

10.现场机械操作与施工	9

11.泡沫混凝土输送机工作原理	9

12.屋面现场浇注与施工	10

13.成品保护养护	10

14.提交甲方检查验收	10

15.撤场清理	10

16.注意事项	11

# 编制依据及验收规范和施工规范

# （1）施工合同、招标文件、图纸、施工组织设计

# （2）《建筑施工手册》、《高层建筑施工手册》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》

# （3）《现行建筑施工规范》（修订缩印本）中国建筑工业出版社出版

# （4）《屋面工程技术规范》 （GB50207-2002）

# （5）《建筑节能工程施工质量验收规范 》（GB50411-2007）

# （6）《功能可控型泡沫混凝土（CFFC）屋面工程技术规程》QB/WGRT-200608

# （7）《RT泡沫混凝土》（Q/3201RTJN01-2008）

# （8） 《泡沫混凝土砌块》（JC/T1062）

# 2.工程概况

本工程位于中新天津生态城南部片区05-08-02-01地块。总用地面积77100平方米，总建筑面积103774.93平方米（其中地上72763.99平方米，地下31010.94平方米）。本工程包括单层地下车库、1~11号楼高层建筑及会所等，住宅为地上9~22层，地下一层，与地下车库相连，主体为剪力墙结构。车库、会所为钢筋混凝土框架结构。

建筑层数：1#、7#、9#楼为19（20）层，建筑高度60.75m；2#、6#楼为20（21）层，建筑高度63.75m；3#、8#楼为21（22）层，建筑高度66.75m；4#、11#楼为9＋11层，建筑高度33.75m；5#、10#楼为11层，建筑高度33.75m；车库为地下一层结构；会所为两层框架结构，建筑高度为9.05m。

（1）建筑工程等级：二级。

（2）建筑工程防火设计等级： 一级：地下车库及高层建筑地下室及19层以上的高层住宅；二级：19层以下的高层住宅、会所。

（3）设计使用年限：50年

（4）屋面防水设计等级：二级；地下室防水等级：二级，变电站、配电间为一级

（5）抗震设防烈度：8度

建设工期：2011年10月25日；竣工日期：2013年5月25日，总日历工期579天。

参建单位：

建设单位：天津生态城生星房地产开发有限公司

设计单位：天友建筑设计股份有限公司

勘察单位：天津市勘察院

监理单位：天津市建设工程监理公司

施工单位：汕头市潮阳建筑工程总公司

3. 泡沫混凝土的定义及其性

3.1泡沫混凝土产品定义：

泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡，并将泡沫与水泥浆均匀混合，然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型，经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。

3.2泡沫混凝土的特性：

泡沫混凝土通常是用机械方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫，再将泡沫加入到含硅质材料、钙质材料、水及各种外加剂等组成的料浆中，经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种多孔材料。由于泡沫混凝土中含有大量封闭的细小孔隙，使其具有下列良好的物理力学性能。

（1）轻质性

泡沫混凝土的密度一般为330-1230kg/m3。是普通混凝土的1/5～1/8倍，可减轻建筑物整体荷截。

（2）保温隔热性能好

密度等级在330-1230 kg/ m3范围的泡沫混凝土，导热系数在0.08-0.3w/(m·K)之间，热阻约为普通混凝土的20-30倍。采用泡沫混凝土作为建筑物墙体及屋面材料，具有良好的节能效果。

（3）隔音、耐火性能好

泡沫混凝土中含有大量分布均匀的独立气泡，属多孔材料，吸音能力为0.09-0.19%，是普通混凝土的5倍，具备有效隔音的功能。泡沫混凝土是无机材料，不会燃烧，具有良好的耐火性。

（4）整体性能好、耐久性好

可现场浇注施工，与主体工程结合紧密；与主体工程寿命相同。

（5）低弹减震性好

泡沫混凝土的多孔性使其具有低的弹性模量，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。 （6）抗水性能强

泡沫混凝土吸水率较低，相对独立的封闭气泡及良好的整体性，使其具有一定的防水性能。

（7）生产、施工方便

泡沫混凝土可在厂内生产成砌块，也可在现场施工，直接现浇成屋面、地面和墙体。使用专业水泥发泡机自动化作业，可泵送实现垂直高度200米的远距离输送，工作量为80—300立方/工作日。

（8）环保性能好

泡沫混凝土所需原料为水泥和发泡剂，发泡剂大都接近中性，故泡沫混凝土属无机材料。

（9）经济性：

泡沫混凝土综合成本价格低廉，比其它屋面保温材料综合造价低20-50%。

（10）、其它性能

泡沫混凝土在施工中有很好的和易性和可泵性，抗压强度高（0.5-15.0Mpa），吸收性好。

# 4.施工准备

4.1  设备现场后，检查调整设备各部位的运行情况，保证设备正常运转。

4.2  清理设备现场周围各种杂物，防止人员及设备损伤。

4.3  设备部分及材料搭设棚架，保证水泥、粉煤灰、发泡剂等产品摆放整齐，避免雨季对材料的浪费和污染。

4.4   设备安装调试无误时，进行试生产，报经甲方同意后，可正式施工。

# 5.施工工艺

5.1   泡沫混凝土的生产工艺

5.1.1  泡沫混凝土的生产过程包括：泡沫制备、泡沫砼混合料制备、浇注成型、养护、检验。

5.1.2   基层清理→按图纸设计及技术交底要求定出厚度和高低点→浇水湿润→生产泡沫砼→按施工顺序浇注成型→养护→检验和成品保养。

5.2   泡沫砼原材料要求，泡沫混凝土的生产原材料主要包括水泥、粉煤灰、发泡剂和水泥。

1）水泥：PS32.5矿渣硅酸盐水泥。

| 项目 |  | 品质指标 |
| --- | --- | --- |
| 物理 性能 | 凝结时间 | 初凝不得早于45min.，终凝不得迟于12h |
|  | 安定性 | 用沸煮法检验必须合格 |
| 化学 | 烧矢量 | 不得超过5% |
| 性能 | 氧化镁 | 氧化镁的含量不得超过5% |
|  | 三氧化硫 | 不得超过3.5% |

2）粉煤灰：普通二级粉煤灰

3）发泡剂：泡沫的质量以坚韧性，发泡倍数和泌水量等指标来鉴定。泡沫的坚韧性就是泡沫在空气中在规定时间内不致破坏的特性，长以泡沫在单位时间内的沉陷距来确定；发泡倍数是泡沫体积大于泡沫剂水溶液体积的倍数；泌水量是指泡沫破坏后所产生泡沫剂水溶液体积。当泡沫质量符合下列指标时，即可用于生产泡沫砼：①1h后泡沫的沉陷距不大于10mm；

②1h的泌水量不大于80ml;③泡沫的倍数不小于20倍。

4）水：普通自来水或井水（淡水），严禁含酸性物质的水掺入到发泡剂中，以免发生化学反应，影响发泡剂的发泡效果。

# 6.施工条件

6.1   女儿墙砌筑完毕，屋面清理干净，无木方，钢管，钢筋，砖块等杂物。

6.2   内粉结束，落水口安置好并可使用。

6.3   升降机或塔吊等大型工地设备正常运行，并可供我方使用运送设备及材料。

6.4   水（10m³/h）电充足，气温在5°C以上非雨雪等自然灾害天气。

6.5   按照合同及相关技术核定单进行施工。

# 7.施工部署

7.1   劳动力部署，根据工程的特点，经我公司工程部人员对施工现场进行实地踏勘，并仔细核对施工工程量，了解总承包方的施工工期，并结合工程的施工难易程度，安排如下劳动力进行施工，具体见下表：

劳动力安排及分工表

| 分项工程名称 | 工种 | 人数 | 到位时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫混凝土保温材料 | 浇注工 | 2 | 按总包方要求进场 | 岗位责任制 |
|  | 搅拌工 | 1 | 按总包方要求进场 | 岗位责任制 |
|  | 加料工 | 4 | 按总包方要求进场 | 岗位责任制 |
|  | 发泡工 | 1 | 按总包方要求进场 | 岗位责任制 |
|  | 项目经理 | 1 | 按总包方要求进场 | 岗位责任制 |

7.2   施工机具部署，根据本工程的工程量及施工工期我公司将设备机具布置如下：

| 序号 | 设备或工具名称 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动化机械 | 台 | 1 | 搅拌泡沫砼 |
| 2 | 泡沫剂料桶 | 个 | 1 | 发泡剂发泡 |
| 3 | 扫帚 | 把 | 2 | 清扫场地 |
| 4 | 铁锹 | 把 | 2 | 上料 |
| 5 | 水管 | 套 | 4 | 施工用水 |
| 6 | 上料管 | m | 100 | 上料 |
| 7 | 电缆电线工具配件 | 套 | 1 | 施工用 |

# 8.施工进度及地面做法

结合汕潮建总住宅项目房间情况，每130平方米房间，厚度在4mm,在没有窝工，保证正常施工条件下，一个班组一台设备每天可施工2000平方米左右。卧室做60厚发泡水泥隔热层，卫生间做50厚发泡水泥绝热层。

# 9.安全操作及文明施工

9.1   工人进入工地施工前，必须对工人进行安全技术交底，并签名，交底内容应齐全，完善，有针对性。

9.2   泡沫混凝土施工所使用的机具：泡沫混凝土专用设备，水管，水泵，铁锹，卷尺，线绳，水桶等。所有机具运至施工现场后，应由专业技师进行检测，调试，确定无障碍后，方可进行施工。

9.3   施工用电缆必须符合要求，不得随意拖地。

9.4   投放水泥的操作工人应戴好防尘口罩，并经常更换；应由二人协助上料。

9.5   有结块的水泥不得放入搅拌箱中，避免卡住搅拌机叶片，而造成电机负荷过大，烧坏电机。

9.6   进厂工人必须配好安全帽及工作雨鞋等防护用具。

9.7   使用升降机或塔吊，必须由总包方专业人员负责指挥。

9.8   泡沫砼操作工人上，下楼梯时不得乘坐升降机或塔吊吊篮，施工前应委托总包方机修人员对升降机，塔吊的钢丝绳和防坠落装置仔细检查并及时更换。

# 10.现场机械操作与施工

10.1   发泡混凝土机械操作前对水泥，粉煤灰，发泡剂等有关材料报经甲方认可同意后再搅拌运作。

10.2   实行专人操作机械，专人配备水泥，粉煤灰，水及其他材料之间配备比例，严格掌握，不得弄虚作假，偷工减料。

10.3   严格机械操作程序，搅拌均匀，待发泡混凝土达到技术要求时再提泵向楼顶运输。

# 11.泡沫混凝土输送机工作原理

泡沫混凝土输送机工作时，由皮带上料机将水泥，粉煤灰按比例送入搅拌机中，同时水泵按比例往搅拌机中加水，搅拌机将物料搅拌成浆，通过液压输送泵压送到混合器中，发泡剂按一定比例与水混合后，再通过高压泵与压缩空气混合，在管道中形成高密度的细密泡沫，然后在混合器中 与浆料混合形成泡沫混凝土后，输送到施工现场。

# 12.屋面现场浇注与施工

12.1   在进入现场施工中，对已打点进一步核查保证每米之间的点位，保证一定的水平度。

12.2   按甲方提供的厚度，平整度均匀施工，防止高低不平。

12.3   对已搅拌后输送到楼顶的发泡混凝土，有施工人员利用刮杆来回反复推拉，实行人工二次搅拌，避免出现裂缝。现场浇筑后，在5分钟至10分钟之间，用木板找平，直到凝固。

12.4   对下步工序做好施工衔接的准备，浇筑做到严实无缝。

# 13.成品保护养护

自然养护3—7天，达到一定强度后才可上人及下道工序的开展。在凝固期未完全达到48

小时，禁止一切车辆和施工人员进入已浇筑的屋面。

# 14.提交甲方检查验收

14.1   在未提交甲方检查验收之前，首先自己自查自检，发现问题及时修整，确保甲方验收一次通过。

14.2   清理屋面层的垃圾等。

# 15.撤场清理

15.1   甲方验收合格交付后，及时撤离现场。

15.2   将已装好的设备进行部分拆卸出现场。

15.3   对现场使用电源，水清理交给甲方安排管理。

15.4   对现场未使用的水泥及粉煤灰等进行清理移出现场。

15.5   对现场施工用甲方的各类材料清理及时安排甲方检查，并按甲方要求运送到指定位置。

# 16.注意事项

泡沫混凝土完工后（一般为7—10天），甲方应及时对保温屋面进行细砂找平层施工，以防雨水渗入或风化，对泡沫混凝土起保护作用。